## Slide 1: Soft Errors
Cortex-R4

## Slide 2: 软错误概述

## Slide 3: Soft Errors
辐射影响：
  宇宙射线等空间辐射、核辐射、甚至集成电路封装过程中都有可能引入高能粒子，从而改变CMOS状态，使之发生软错误。
  空间环境辐射损坏效应：总剂量效应(TID)和单粒子效应(SEE)
软错误产生机理：
  α粒子和中子会影响半导体器件
  以NMOS为例，当处于关闭状态时，栅极输入为低电平，漏极高电平，衬底低电平
  高能带电粒子射入，电离通道内的电荷，空穴压向衬底，电子被吸引至漏极
  耗尽层结构被破坏，可能会发生单粒子翻转、单粒子瞬态等
瞬态故障：
  是高能粒子对电荷扰动的结果，不会损坏器件物理结构
  包括单粒子翻转、单粒子瞬态、多位翻转等
Notes: 放射元素衰变释放高能粒子α粒子，由2个质子一个中子组成。虽然封装材料引入的辐射远不如外界辐射环境，但由于封装材料与电路直接接触，因此也有可能导致芯片发生软错误。
总剂量效应TID(Total Ionizing Dose)，是一种累积的损伤行为，辐射将导致SiO2绝缘层产生正的氧化物陷阱电荷，在Si/SiO2界面产生界面陷阱电荷，导致器件电特性参数退化甚至失效。损伤包括晶格中原子被能量加速发生位移，另一种损伤是产生电子-空穴对。CMOS器件受TID影响，阈值电压漂移，导致漏电流增加、工作速度变慢、噪声容限下降直至逻辑功能失效。TID也可认为是统计现象，是长期辐射下的结果。但工艺的进步，TID的影响越来越小，栅氧化层厚度小于10nm时，便可不考虑TID引起的阈值电压漂移现象。
单粒子效应SEE(Single Event Effect)，主要由来自宇宙高能带电粒子引起，是严重影响电路正常工作的效应。
α粒子和中子与硅晶体相互作用不同，带电的α粒子直接与电子相互作用，相反，中子通过非弹性或弹性碰撞与硅晶体相互作用，中子与半导体中原子核非弹性碰撞会导致产生二次粒子，譬如如π介⼦、质⼦、中⼦、氘核、氚核等，引起软错误。
机理：高能粒子射入处于关闭状态的晶体管的耗尽区时，由于粒子电离效应，会沿着入射通道产生大量电子-空穴对，引起耗尽区电离，产生电离通道。若粒子能量足够高，电离通道会进入衬底，在这种形如漏斗的电离等离子区中，等离子密度可较衬底掺杂高几个量级，等离子体周围耗尽层被中和，耗尽层消失，加在PN结电场被推进到衬底内部。
NMOS例子：当高能粒子射入晶体管漏极，将在短时间内破坏原有耗尽层结构，并在源漏极和衬底间形成一个由漏极流向衬底的瞬时电流脉冲。如果这种情况发生在存储器电路中，晶体管漏极和衬底之间的大量电荷转移将会导致存储单元的正常逻辑状态发生改变，从而发生单粒子翻转；如果发生在逻辑电路中，较大的瞬时电流将导致逻辑门的输出电压发生瞬态变化，从而发生单粒子瞬变。两种瞬态故障可能会向外传播，从而引起软错误或系统失效。
辐射会导致集成电路发生永久性故障或瞬态故障，永久性故障包括阈值电压漂移、栅击穿和位移损伤。瞬态故障的产生是高能粒子对半导体器件中的电荷扰动的结果，并不会损坏器件物理结构。瞬态故障主要包括单粒子翻转、单粒子瞬态。多位翻转等。由于集成电路只有长期暴露于高辐射环境才有可能发生永久故障，因此永久故障概率要较瞬态故障小的多。
多位翻转：以往集成电路工艺节点较大且集成度较低，单个高能粒子轰击仅仅导致一位存储元翻转。随着工艺节点下降和集成度提高，单次粒子轰击便可能影响多个存储元，导致存储阵列内相邻多个存储元发生翻转。

## Slide 4: Soft Errors
故障、错误与失效：
  故障(Fault)：故障简单来说就是器件变成了非正常状态，但不一定为用户可见。
  错误(Error)：电路某一部分由于故障而产生了非正常行为或状态，即故障没有被屏蔽，影响到了其他系统，导致用户可见。
  失效(Failure)：电路运行偏离了指定功能，即失效是错误的一种特殊情况。
软错误分类：
  SDC（Silent Data Corruption，静默数据损坏）和DUE（Detected Unrecoverable Error，检测到不可恢复错误）
  ①故障不会被读取，良性故障
  ②读取但该位有错误检测和纠正，用户不可见
  ③该位没有错误检测和纠正，但不影响程序结果
  ④该位的翻转影响了程序结果，SDC事件
  ⑤该位仅有检测功能，但不影响结果
  ⑥该位仅有检测功能，影响结果
Notes: 故障和错误例子：比如说，一个指令寄存器32位，但只用了低16位，而高能粒子轰击只影响了高16位，这种瞬态故障并不会被传递，相当于被屏蔽了。
如果该位仅具有错误检测功能（例如，奇偶校验位没有从错误中恢复的能力），那么它可以防⽌数据损坏，但仍可能导致程序崩溃。然后，⽆论该位是否重要，程序通常会在检测到错误后⽴即停⽌并崩溃。此类错误检测事件通常对⽤⼾可⻅，称为 DUE。如果错误被声明为 DUE，则意味着它在任何情况下都不会导致 SDC。因此，DUE 的定义隐含了故障停⽌系统的概念。
假 DUE 事件（案例 5）是那些如果没有错误检测机制就可以避免的 DUE。例如，错误路径指令的某些位可能不会导致错误。在没有错误检测机制的情况下，这样⼀个位的翻转将不会被注意到，也不会产⽣任何⽤⼾可⻅的错误。然⽽，由于错误检测机制检测到错误并可能报告错误，程序或系统可能会不必要地被关闭。系统检测到的重要位翻转是真正的 DUE 事件（案例 6）。
简单来说，SDC是没有错误检测机制，而产生的故障。当只有检测而没有纠错时，就变成了DUE。使⽤错误检测机制保护位将类别 3 移动到 5 和 4 到 6。
检测故障但不纠正故障的能力可避免⽣成不正确的输出，但在发⽣错误时⽆法恢复。换句话说，简单的错误检测不会降低总体错误率，但会提供故障停⽌行为，从⽽避免任何数据损坏。此类别中的错误称为 DUE。

## Slide 5: Soft Errors
临界电荷Qcrit：
  导致电路故障所需的最小电荷称为电路的临界电荷
  晶体管尺寸减少，导致临界电荷减小，更易受到粒子撞击影响。但晶体管尺寸的减小也使其更难被击中。对于锁存器，这些影响通常会抵消，SER（软错误率）大致不变。SRAM会随着工艺技术略有降低。
  SoC晶体管总数成倍增加，芯片总的SER也在快速上升
Notes: 临界电荷Qcrit：导致电路故障所需的最小电荷称为电路的临界电荷。工艺的提升，会导致所需的Qcrit也会逐渐降低。电路在饱和区极易受到软错误的影响。在极端情况下，当 Qcrit 接近于零时，⼏乎任何由α粒子或中⼦撞击产⽣的电荷量都会导致瞬态故障。
随着每⼀代⼯艺技术的出现，晶体管的尺⼨都在缩⼩，它们所持有的电荷会减少，从⽽导致 Qcrit 较低，并使它们更容易受到粒⼦撞击的影响。然⽽，随着每⼀代技术的发展，晶体管的尺⼨也在缩⼩，使其更难被击中。对于锁存器，这些影响通常会抵消，在技术世代中⼤致给出恒定的FIT/bit。对于 SRAM 单元，晶体管已经缩⼩到⼤多数粒⼦撞击这种单元会导致位翻转的程度。因此，SRAM 单元的 SER 会随着每种⼯艺技术不断降低。然⽽，DRAM 已经设法使⽤通常不适⽤于SRAM 单元或锁存器的各种优化来积极降低 FIT/位。

## Slide 6: 检错和纠错